| Material | εr(100) | εr (110) | εr (111) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pure BFO | 5.886957 | 5.687916 | 5.591037 |
| La-doped BFO | 9.747993 | 9.095052 | 8.771953 |
| Co-doped BFO | 6.377343 | 6.232351 | 6.160604 |
| LaCo-doped BFO | 7.639264 | 7.382835 | 7.255944 |